## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CAUCHO CASEA 2000

PROPIEDADES DEL  CAUCHO

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| --- | --- | --- |
| Consistencia | Pasta estable roja | EQPP - P - 001 |
| Densidad ( g / cm3 ) | Aprox. 1.04 + 0.02 | EQPP - P - 002 |
| Estabilidad de almacenaje | Al menos 6 meses | EQPP - P - 003 |
| Temperatura de aplicación ( °C ) | - 10 a 45 | EQPP - P - 004 |
| Formación de la película después de la extrusión | Después de aprox. 15min | EQPP - P - 005 |
| Sistema de endurecimiento | Acetox / Humedad ambiental | EQPP - P - 006 |
| Velocidad de vulcanización | Aprox. 1.0 mm / 16 h | EQPP - P - 007 |
| Resistencia a la tensión ( N / mm2 ) | 10 | EQPP - P - 008 |
| Dureza Shore “ A “ | Aprox. 21 | EQPP - P -009 |
| Resistencia al desgarre (N/mm) | 0.10 | EQPP - P - 010 |
| Alargamiento a la ruptura | Aprox. 750 % | EQPP - P - 011 |
| Estabilidad a la radiación U.V. | Excelente | EQPP - P - 012 |
| Humedad relativa para aplicación (ambiente) | 40 a 70 % | EQPP - P- 013 |

DESCRIPCIÓN 		APLICACIONES

| El caucho CASEA 2000 por su fabricación a base de polímeros plásticos de silicio , es muy resistente a las altas temperaturas del orden de hasta 250 º C. Después de estar vulcanizado completamente, no se encoge, no se cuartea, se mantiene flexible, posee excelente resistencia a la intemperie. |  | Artesanías (fabricación de moldes) Vaciados de resinas poliéster, ceras, yesos etc. Industria de la Electrónica como encapsulador de circuitos integrados |
| --- | --- | --- |

PRESENTACION 		COLORES

| Cartucho 300 ml | Rojo |
| --- | --- |