|  | CAUCHO DE SILICÓN P - 48 |
| --- | --- |
| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO |  |
| CAUCHO DE SILICÓN P – 48 RTV – II | CARACTERÍSTICAS Alta viscosidad Vulcanización a temperatura ambiente. Excelente resistencia a altas temperaturas, del orden de hasta 250 °C. BENEFICIOS Reproduce piezas con detalles de regular a medio. Viscosidad ajustable con diluyentes. Resistencia química. Permite el vaciado de diversos materiales como: resina, poliéster, resina epóxica, poliuretano, yeso, cera, y aleaciones metálicas de bajo punto de fusión (no rebase 250°C) APLICACIONES Artesanías (fabricación de moldes). Industria de la electrónica como encapsulador de circuitos integrados. Industria de la construcción como juntas de expansión. |
| PROPIEDADES DEL MATERIAL LÍQUIDO |  |  |
| ESPECIFICACIÓN | VALOR | MÉTODO DE PRUEBA |  |  |
| Viscosidad @ 25º C, Brookfield LVF, aguja # 4 a 6 r.p.m. ( cps ) | 80000 ± 10000 | EQPP-CC-002 |  |  |
| Densidad @ 25 º C (g/ml) | 1.4 ± 0.2 | EQPP-CC-008 |  |  |
| Color | Blanco - Gris | EQPP-CC-007 |  |  |
| PROPIEDADES DEL MATERIAL VULCANIZADO |  |  |
| ESPECIFICACIÓN | VALOR | MÉTODO DE PRUEBA |  |  |
| Tiempo de gel @ 25 º C ( min. , seg. ) 100 gr. de producto + 3 % de catalizador TP | 8 ± 5 | EQPP-CC-004 |  |  |
| Tiempo de curado @ Min | 15 ± 8 | EQPP-CC-005 |  |  |
| Dureza Shore “A” | 40 ± 5 | EQPP-CC-025 |  |  |
| Alargamiento de ruptura (DIN 53504-S-3A) | > 300 % | EQPP-CC-035 |  |  |
| Resistencia al desgarre (ASTM D-624 B) N/mm | > 70 | EQPP-CC-024 |  |  |
| Resistencia a la tensión (ASTM D-638) N/mm2 | > 16 | EQPP-CC-022 |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| El caucho de silicón P – 48 RTV - II es un hule líquido de silicón vulcanizable a temperatura ambiente y está diseñado para la fabricación de moldes para vaciados de resinas poliéster, ceras, yesos, etc. |  |  |

| CAUCHO DE SILICÓN P - 48 |
| --- |
| RECOMENDACIONES DE EMPLEO |  | NOTAS |
| Prepare su original libre de polvo, elimine astillas, colóquelo sobre una base y adicione una pequeña capa de diluyente de silicón, LUBRISIL, película separadora o cera desmoldante (pulir) para evitar que el caucho se adhiera a su original, especialmente en las partes con más relieve. Para mejorar la fluidez del caucho de silicón P– 48 se puede adicionar desde un 20 a 40% de diluyente para hacer que el producto tenga una mejor fluidez, mezclando perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea. Para que vulcanice el caucho de silicón debe utilizar de un 2 a 3% de catalizador TP e integrarlo totalmente (no debe existir catalizador libre) durante 1 o 2 minutos ya sea en forma manual o mecánica. Prepare su original libre de polvo, elimine astillas, colóquelo sobre una base y adicione una pequeña copa de diluyente de silicón, LUBRISIL, película separadora o cera desmoldante para evitar que el caucho se adhiera a su original, especialmente una vez efectuado el vaciado del caucho de silicón ya catalizado sobre su original (puede aplicar con brocha o espátula) espere de 1 a 2 horas o el tiempo que sea necesario de cuerdo al porcentaje de catalizador usado y hasta que el caucho de silicón este totalmente vulcanizado para separar el original del molde cuidadosamente para no ocasionar desgarres o grietas. El molde estará listo para usarse después de 24 horas después de haber separado el original para lograr maduración y eficiencia del molde. Al fabricar un molde múltiple o compuesto, es necesario aplicar desmoldante a la ceja del caucho de silicón vulcanizado para evitar que el nuevo caucho se una al de la primera sección. Dependiendo del tamaño de la pieza y del molde se recomienda hacer un contramolde de fibra de vidrio o yeso. |  | Es recomendable que antes de aplicar el caucho el usuario haga pruebas con una pequeña porción del mismo para revisar las características del mismo. Después de cada 5 o 6 piezas o replicas que obtenga aplique una pequeña capa de aceite de silicón a su molde para lubricarlo y mantenerlo en perfectas condiciones y alargar el tiempo de vida. PRESENTACIÓN Empaque Cantidad Tarro 1 Kg 500 g Cubeta 4 Kg 20kg Tambor 200Kg |
| ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO |  |  |
| El caucho tiene una estabilidad de 14 ± 2 meses a partir de su fecha de producción. Debe ser almacenado en envases cerrados bajo techo a una temperatura no mayor de 25°C (77 °F) alejado de los rayos del sol y una humedad relativa menor al 50% para ayudar al usuario a obtener una mayor calidad en la aplicación. |  |  |
| SEGURIDAD |  |  |
| Ver hojas de seguridad de materiales y hoja de emergencias de trasportación de Especialidades Químicas para el Poliéster S.A. de C.V. división POLISIL. |  |  |